RC建築物

防水隔熱塗料標準施工規範

# Text boxes

表面需徹底清洗乾淨並補平

（屋頂需做洩水坡度以利排水）

防水底漆一道

‧需通過CNS-3763（2001）

之檢測標準

隔熱面漆（水性）二道

‧膜厚25Mills

‧耐候測試

1. 測試方法ASTM-G154

2. 檢測時數500小時

3. 外觀無異狀及粉狀

4. 灰色標依ISO-105-A02研判在4~5之間

‧抗拉強度測試

1. 測試方法ASTM-D882

2. 需達到600 pis 以上

‧太陽能反射率（可見光400~800nm）需達 85%以上

‧紅外線重輻射率（4~16μm）需達90%以上